| ОАО «БЗМП» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на упаковочные материалы |  |  | СПУ-КО-14-0013-08 |  |
|  |  |  | Стр. 1 из 2 |  |
| Дата введения с: «____»_____ 20 г. | Вводится взамен СПУ-КО-14-4013-07 от 24.11.2011 г. | Действует до: « _15_ » _04_ 2021 г. | Причина: актуализация | Число рабочих экземпляров 2 |

Изделия из полимерных материалов для упаковки и укупорки пищевых продуктов и лекарственных средств

крышка навинчиваемая 1.1 - 12;

1.1 - 20; 1.1 - 40

ТУ РБ 700000577.001-2002, изм. 6

| Составил | Согласовали | Утвердил |
| --- | --- | --- |
| Должность: химик II категории | Должность: начальник ОКК | Должность: зам. генерального директора по качеству |
| ИОФ: Н.И. Котова | ИОФ: О.Н. Клещевник | ИОФ: Т.В. Батуро |
| Подпись: | Подпись: | Подпись: |
| Дата: | Дата: | Дата: |
|  | Должность: зам. начальника АЛ |  |
|  | ИОФ: Н.А. Малыгина |  |
|  | Подпись: |  |
|  | Дата: |  |
|  | Должность: начальник ОСиР |  |
|  | ИОФ: Н.А. Попова |  |
|  | Подпись: |  |
|  | Дата: |  |
|  | Должность: начальник ОЗ |  |
|  | ИОФ: В.В. Латогурский |  |
|  | Подпись: |  |
|  | Дата: |  |

| ОАО «БЗМП» |  |
| --- | --- |
| Спецификация на упаковочные материалы | СПУ-КО-14-0013-08 |
|  | Стр. 2 из 2 |

| № п/п | Параметры контроля | Методы | Критерии приемлемости |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Применение |  | Для упаковки и укупорки лекарственных средств разового применения |  |  |  |
| 2 | Анализируемые показатели качества: 2.1 Внешний вид и качество поверхности | Визуальный, п. 4.2 ТУ | Соответствие требованиям п. 1.2.3, 1.2.4 |  |  |  |
|  | 2.2 Геометрические размеры: | СОП-КО-14-141 | п. 4.3 ТУ, рисунок Б-10А и рисунок Б 4 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1-12 | 1.1-20 | 1.1-20 (вариант В) | 1.1-40 |
|  | 2.2.1 d, мм |  | 10,4 ± 0,3 | 18,38 + 0,7 | 18,38 + 0,7 | 37,2 + 1,0 |
|  | 2.2.2 d1, мм |  | 11,6 ± 0,3 | - | - | - |
|  | 2.2.3 D, мм |  | - | 20,1 + 0,7 | 20,1 + 0,7 | 40,3 + 1,0 |
|  | 2.2.4 D1, мм |  | 16,2 ± 0,3 | 24,5 - 0,84 | 24,5 - 0,84 | 45,0 - 1,0 |
|  | 2.2.5 Н, мм |  | 13,0 ± 0 ,3 | 13,9 ± 0,35 | 13,9 ± 0,35 | 16,2 ± 0,35 |
|  | 2.3 Герметичность укупоривания | п. 4.7 ТУ | Должны быть герметичны |  |  |  |
|  | 2.4 Устойчивость к санитарно-гигиенической обработке | п. 4.14 ТУ | Должны быть устойчивы |  |  |  |
|  | 2.5 Приемочный уровень качества |  | п. 3.5 ТУ не менее 98,0 % |  |  |  |
| 3 | Отбор проб |  | В соответствии со стандартной операционной процедурой: CОП-КО-14-057 |  |  |  |
| 4 | Объем пробы |  | 0,01 % от партии |  |  |  |
| 5 | Условия хранения |  | Условия хранения 3 по ГОСТ 15150. Изделия должны храниться в закрытых помещениях и не должны подвергаться длительному воздействию источников тепла, прямого солнечного света и ионизирующего излучения. |  |  |  |
| 6 | Гарантийный срок хранения |  | 1 год |  |  |  |
| 7 | Упаковка |  | Изделия должны быть упакованы в мешки бумажные четырехслойные, либо в мешки полиэтиленовые. Мешки должны быть прошиты шпагатом машинным или ручным способом. Мешки полиэтиленовые перевязываются ручным способом. В каждой единице упаковки должны быть изделия одного условного обозначения и изготовлены из одного материала. |  |  |  |
| 8 | Изготовитель |  | ООО «Алиом», РБ |  |  |  |
| 9 | Код |  | Тип 1.1-12  200126 тип 1.1-20  200071 тип 1.1-20 (вариант В)  200068 тип 1.1-40  150188 |  |  |  |