| ОАО «БЗМП» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спецификация на упаковочные материалы |  |  | СПУ-КО-14-0076-02 |
|  |  |  | Стр. 1 из 3 |
| Дата введения с: _____________г. | Вводится взамен: СПУ-КО-14-0076-01 от 20.10.2017 г. | Действует до: бессрочно | Причина: актуализация |

Средства укупорочные полимерные

крышка Укупорочно-навинчиваемая тип 1.4 в

Контроль качества по ТУ У 25.2-30518985-001:2011,

изм. 1-4

| Составил | Согласовали | Утвердил |
| --- | --- | --- |
| Должность: химик II категории АЛ | Должность: начальник ОКК | Должность: зам. генерального директора по качеству |
| ИОФ: М.В.Кухоренко | ИОФ: О.В.Зенько | ИОФ: Т.В.Батуро |
| Подпись: | Подпись: | Подпись: |
| Дата: | Дата: | Дата: |
|  | Должность: зам. начальника АЛ |  |
|  | ИОФ: Н.А.Малыгина |  |
|  | Подпись: |  |
|  | Дата: |  |
|  | Должность: начальник ОСиР |  |
|  | ИОФ: О.А.Бремза |  |
|  | Подпись: |  |
|  | Дата: |  |
|  | Должность: начальник ОЗ |  |
|  | ИОФ: В.В.Латогурский |  |
|  | Подпись: |  |
|  | Дата: |  |

| ОАО «БЗМП» |  |
| --- | --- |
| Спецификация на упаковочные материалы | СПУ-КО-14-0076-02 |
|  | Стр. 2 из 3 |

| № п/п | Параметры контроля | Методы | Методики испытаний | Критерии приемлемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Применение |  |  | Для упаковки и укупорки лекарственных средств разового применения |
| 2 | Наименование показателей качества: |  |  |  |
|  | 2.1 Внешний вид и качество поверхности | Визуальный, п. 4.4 ТУ У | СОП-КО-14-102 | Соответствие требованиям п. 1.4.2 ТУ У |
|  | 2.2 Геометрические размеры: | Измерение линейных размеров | СОП-КО-14-141 | Приложение Г, рисунок Г.4 ТУ У |
|  | 2.2.1 d, мм |  |  | 10,55±0,22 |
|  | 2.2.2 d1, мм |  |  | 12,1±0,2 |
|  | 2.2.3 D1, мм |  |  | 14,75±0,25 |
|  | 2.2.4 Н, мм |  |  | 12,53±0,25 |
|  | 2.3 Устойчивость к санитарно-гиги -енической обработке | П. 1.4.5 ТУ У | П. 4.8 ТУ У | Должны быть устойчивы |
|  | 2.4 Герметичность укупоривания | П. 1.4.7 ТУ У | П. 4.10 ТУ У | Должны быть герметичны |
|  | 2.5 * Приемлемый уровень качества, % |  |  | 98,0 |
| 3 | Отбор проб |  | В соответствии со стандартной операционной процедурой: CОП-КО-14-057 |  |
| 4 | Объем пробы |  |  | 0,01 % от партии, но не менее 100 шт. |
| 5 | Условия хранения |  |  | По группе 5 ГОСТ 15150 при температуре от 1 оС до 45 оС. Средства укупорочные должны храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией и не должны подвергаться длительному воздействию источников тепла, прямого солнечного света. Не допускается хранение вблизи сильно летучих веществ с резким запахом. Упаковка с изделиями перед вскрытием должна быть выдержана не менее 12 часов в производственном помещении. Если изделия транспортировались и хранились при температуре ниже 5 оС, перед переработкой изделия в упаковке должны быть выдержаны в производственном помещении при температуре не ниже 15 оС не менее |

| ОАО «БЗМП» |  |
| --- | --- |
| Спецификация на упаковочные материалы | СПУ-КО-14-0076-02 |
|  | Стр. 3 из 3 |

| № п/п | Параметры контроля | Методы | Методики испытаний | Критерии приемлемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 24 часов. |
| 6 | Гарантийный срок хранения |  |  | 2 года со дня изготовления |
| 7 | Упаковка |  |  | П. 1.7 ТУ У |
| 8 | Изготовитель |  |  | ООО Фарммаш, Украина |
| 9 | Код |  |  | 200827 |
|  | * Дополнительное требование ОАО «БЗМП». |  |  |  |